Компактный лабораторный горячий пресс

Разработано компактное лабораторное оборудование для синтеза  сверхплотных монофазных и композиционных материалов с заданными свойствами, спекания металлических и керамических порошков, диффузионной сварки неоднородных материалов методом горячего прессования

Созданный пресс идеально подходит для лабораторных исследований и отработки технологических процессов. Пресс легко устанавливается на небольшом пространстве и имеет те же основные характеристики, что и  производственные модели.

Он состоит из электромеханического пресса, камеры с горячей зоной, системы водяного охлаждения, системы заполнения камеры инертным газом, компьютерной системы управления, регулируемого источника питания.

Основные характеристики:

- - установка периодического действия, косвенный нагрев сопротивлением, загрузка элеваторного типа (снизу), автономная система водяного охлаждения замкнутого типа, среда в горячей зоне – инертный газ (аргон), нагреватель и теплоизоляция из углеродных материалов, возможность ручного и автоматизированного управления;

- максимальная температура горячей зоны	2000 °С;

- максимальное значение давления, развиваемое прессом	200 мпА;

- объем рабочего пространства (высота / диаметр)	60/40 мм;

- размеры установки	2000х2000х700 мм;

- масса установки 	150 кг;

- питание от сети переменного тока	220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность	8 кВт.